УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя

Комитета фармации

Министерства здравоохранения Республики Казахстан

«_____» ________________20    г.

№_________

Инструкция по медицинскому применению

изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения:

Цемент стоматологический для временной пломбы без содержания эвгенола EsTemp NE.

Состав и описание изделия:

EsTemp NE - это цемент с содержанием оксида цинка, не содержащий эвгенол, для цементации временной пломбы. EsTemp NE - для пациентов с аллергией на эвгенол, и используется для цементации или защиты центральной пульпы зубов во время хирургической операции или ортодонтической терапии.

Состав: Оксид цинка, древесная смола, и др.

Наименование организации-производителя:

SPIDENT Co., Ltd (Республика Корея)

Область применения:

Стоматология

Показания к применению:

Цемент используется для временной пломбы с содержанием оксида цинка и без содержания эвгенола, для временной цементации коронок/мостов/вкладок/накладок, для временной цементации для временной/постоянной пломбы.

Способ применения:

1. Перед использованием:

- Проверьте срок годности и не допускайте загрязнения упаковки.

- Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению.

- Откройте колпачок шприца и насадите соответствующим образом на шприц одноразовый наконечник.

2. Порядок действий:

- Высушите подготовленные зубы и внутреннюю поверхность пломбы.

- Снимите колпачок со шприца и установите экологически чистый наконечник.

- Выдавите, нажав на поршень, на бумагу для замешивания.

- Тщательно перемешайте лопаточкой материал-основу и катализатор в течение 30 секунд.

- Нанесите перемешанный цемент EsTemp NE на внутреннюю поверхность временной пломбы.

- Плотно вставьте пломбу в рот.

- После установки материала удалите избыточный цемент.

Рабочее время: 1 мин. 30 сек.

Время схватывания: <4 мин. (внутриротовый)

Материал рассчитан на использование при комнатной температуре. Если материал хранился в холодильнике перед использованием ему необходимо дать нагреться до комнатной температуры.

Побочные действия:

На сегодняшний день не выявлены.

Меры предосторожности (безопасности):

Продукт содержит вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию при попадании на кожу. Для снижения риска аллергической реакции необходимо свести к минимуму воздействия неотвержденных материалов, в случае длительного контакта промойте обильным количеством воды. В случае аллергической реакции обратитесь за медицинской помощью, по мере необходимости.

Противопоказания:

Не использовать материал если невозможно обеспечить сухую рабочую зону или применить способ нанесения. Если известно, что пациент обладает аллергией на любой из ингредиентов.

Условия хранения:

При температуре от +2°С до +27°С в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте, в заводской упаковке.

Срок годности: 2 года.

Не использовать после истечения срока годности!

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения:

Директива Совета Европы по медицинским приборам от 14 июня 1993 года 93/42/ЕЭС

Организация-производитель:

SPIDENT CO., LTD,

Юридический адрес:

203 & 312, Korea Industrial Complex, 722, Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon, Korea 405-821.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству изделия медицинского назначения:

ТОО "Луч"

Юридический адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, 50

Тел.: +7 (727) 274 98 43, 274 98 00