УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя

Комитета фармации

Министерства здравоохранения Республики Казахстан

«_____» ________________20    г.

№_________

Инструкция по медицинскому применению

изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения:

Светоотверждаемый материал-основа для пломб и прокладка Base-it.

Состав и описание изделия:

Base-it - это светоотверждаемая прокладка под пломбу. Она представляет собой рентгеноконтрастную прокладку под пломбу и материал-основу, специально разработанный для использования со связывающими веществами, композитами и общепринятыми пломбировочными материалами. Она имеет уретандиметакрилатную основу и схожа по химическому составу с зубоврачебным композитом.

Состав: Фосфат кальция, уретандиметакрилат (УДМА), фотоинициатор, баритовое стекло.

Наименование организации-производителя:

SPIDENT Co., Ltd (Республика Корея)

Область применения:

Стоматология

Показания к применению:

Используется для защиты зубной пульпы и как прокладка под все пломбировочные материалы.

Способ применения:

- Изолируйте обрабатываемые зубы во избежание загрязнения от слюны и крови.

- Подготовьте дупло, а затем тщательно очистите и высушите зубы.

- Нанесите Base-it на дентин.

- Отвердите Base-it соответствующим полимеризующим светом.

Достаточное воздействие отверждающего света предотвращает неполную полимеризацию. В следующей таблице приводятся рекомендации по длительности воздействия и интенсивности света.

| Интенсивность света | Длительность воздействия |
| --- | --- |
| ≥500 мВт/см2 | 20 сек |
| ≥1000 мВт/см2 | 10 сек |

Противопоказания:

Не используйте материал при наличии у пациента аллергии на любой из компонентов или в случае контактной аллергии.

Не используйте продукт при отсутствии относительно сухой рабочей зоны и рекомендуемого способа нанесения.

Меры предосторожности (безопасности):

Продукт содержит вещества, которые у некоторых пациентов могут вызвать аллергическую реакцию при попадании на кожу.

Для снижения риска аллергической реакции необходимо свести к минимуму воздействие этих веществ. В частности, избегайте воздействия неотвержденного продукта. В случае длительного контакта промойте обильным количеством воды. В случае аллергической реакции обратитесь за медицинской помощью, по мере необходимости.

Условия хранения:

При температуре от +2 ºС до +27ºС в сухом, защищённом от прямого солнечного света месте, в заводской упаковке.

Срок годности: 2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения:

Директива Совета Европы по медицинским приборам от 14 июня 1993 года 93/42/ЕЭС

Организация-производитель:

SPIDENT CO., LTD,

Юридический адрес:

203 & 312, Korea Industrial Complex, 722, Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon, Korea 405-821.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству изделия медицинского назначения:

ТОО "Луч"

Юридический адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, 50

Тел.: +7 (727) 274 98 43, 274 98 00